| Table 1. Variable compositional nature of selected biochars. |
| --- |
| Biomass [reference] | Production Temperature (oC) | VM% | Fixed C (%) | %C | %N | %H | %O | %Ash | O:C molar ratio | Surface area (m2 g-1) |
| Hardwood (Aspidosperma Quebracho Blanco Schlecht) [42] | 350 | 69.5 | 26.9 | 76.0 | 1.7 | 4.4 | 17.9 | 0.9 | 0.18 | 2 |
|  | 850 | 14.6 | 79.2 | 97.4 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 4.3 | 0.004 | 2 |
| Hardwood (Aspidosperma Australe) [42] | 350 | 66.8 | 29.3 | 74.0 | 1.2 | 4.3 | 20.5 | 1.9 | 0.21 | 2 |
|  | 850 | 8.1 | 80.2 | 92.8 | 0.8 | 1.3 | 5.1 | 7.2 | 0.04 | 3 |
| Switch grass [106] | 500 | 11.1 | NA | 39.4 | 0.7 | 1.3 | 4.2 | 52.5 | 0.08 | 50 |
|  | 500 (fast) | 14.9 | NA | 38.7 | 0.6 | 2.5 | 9.5 | 54.6 | 0.18 | 22 |
|  | 760 (gasifier) | 5.5 | NA | 42.8 | 0.8 | 1.6 | 7.1 | 53.0 | 0.12 | 31 |
| Corn stover [106] | 500 | 11.1 | NA | 62.8 | 1.3 | 2.9 | NA | 32.4 | 0.01 | 21 |
|  | 500 (fast) | 14.9 | NA | 37.8 | 0.8 | 2.5 | 10.5 | 49.7 | 0.21 | 7 |
|  | 760 (gasifier) | 5.5 | NA | 38.5 | 0.7 | 1.3 | 7.5 | 54.0 | 0.15 | 24 |
| Ponderosa pine [107] | 100 | 77.1 | 21.7 | 50.6 | 0.05 | 6.68 | 42.7 | 1.2 | 0.63 | 2 |
|  | 200 | 77.1 | 21.4 | 50.9 | 0.04 | 6.95 | 42.2 | 1.5 | 0.62 | 2 |
|  | 300 | 70.3 | 28.2 | 54.8 | 0.05 | 6.5 | 38.7 | 1.5 | 0.53 | 3 |
|  | 400 | 36.4 | 62.2 | 74.1 | 0.06 | 4.95 | 20.9 | 1.4 | 0.21 | 29 |
|  | 500 | 25.2 | 72.7 | 81.9 | 0.08 | 3.54 | 14.5 | 2.1 | 0.13 | 196 |
|  | 600 | 11.1 | 85.2 | 89.0 | 0.06 | 2.99 | 8.0 | 3.7 | 0.07 | 392 |
|  | 700 | 6.3 | 92.0 | 92.3 | 0.08 | 1.62 | 6.0 | 1.7 | 0.05 | 347 |
| Tall fescue grass [107] | 100 | 69.6 | 23.5 | 48.6 | 0.64 | 7.25 | 44.1 | 6.9 | 0.69 | 2 |
|  | 200 | 70.7 | 23.6 | 47.2 | 0.61 | 7.11 | 45.1 | 5.7 | 0.72 | 3 |
|  | 300 | 54.4 | 36.2 | 59.7 | 1.02 | 6.64 | 32.7 | 9.4 | 0.41 | 5 |
|  | 400 | 26.8 | 56.9 | 77.3 | 1.24 | 4.7 | 16.7 | 16.3 | 0.16 | 9 |
|  | 500 | 20.3 | 64.3 | 82.2 | 1.09 | 3.32 | 13.4 | 15.4 | 0.12 | 50 |
|  | 600 | 13.5 | 67.6 | 89.0 | 0.99 | 2.47 | 7.6 | 18.9 | 0.06 | 75 |
|  | 700 | 9.1 | 71.6 | 94.2 | 0.70 | 1.53 | 3.6 | 19.3 | 0.03 | 139 |
| Pine needles [110] | 100 | NA | NA | 50.87 | 0.71 | 6.15 | 42.3 | 1.1 | 0.62 | 1 |
|  | 200 | NA | NA | 57.1 | 0.88 | 5.71 | 36.3 | 0.9 | 0.48 | 6 |
|  | 250 | NA | NA | 61.2 | 0.86 | 5.54 | 32.4 | 1.2 | 0.40 | 10 |
|  | 300 | NA | NA | 68.9 | 1.08 | 4.31 | 25.7 | 1.9 | 0.28 | 20 |
|  | 400 | NA | NA | 77.9 | 1.16 | 2.95 | 18.0 | 2.3 | 0.17 | 112 |
|  | 500 | NA | NA | 81.7 | 1.11 | 2.26 | 15.0 | 2.8 | 0.14 | 236 |
|  | 600 | NA | NA | 85.4 | 0.98 | 1.85 | 11.8 | 2.8 | 0.10 | 207 |
|  | 700 | NA | NA | 86.5 | 1.13 | 1.28 | 11.1 | 2.2 | 0.10 | 491 |
| Activated charcoal [110] | NA | NA | NA | 79.8 | 0.67 | 1.72 | 17.8 | 0.8 | 0.17 | 1036 |
| Anaerobic digested sugar cane bagasse [19] | 600 | NA | NA | 76.5 | 0.79 | 2.93 | 19.8 | NA | NA | 14 |
| Corn Stover [84] | 815 | NA | NA | 44.7 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 54.7 | 0.02 | 4 |
| Pine wood chip [84] | 465 | NA | NA | 74.5 | 0.3 | 3.2 | 8.9 | 5.6 | 0.09 | <1 |
| Peanut hulls [84] | 481 | NA | NA | 59.0 | 2.7 | 1.9 | 12.4 | 15.3 | 0.16 | 1 |
| Corn stover [84] | 500 | NA | NA | 24.6 | 0.6 | 1.1 | 4.6 | 69.1 | 0.14 | 4 |
| Corn stover [84] | 410 | NA | NA | 42.1 | 1.0 | 1.6 | 11.3 | 53.7 | 0.20 | 2 |
| Oak/Hickory charcoal [84] | NA | NA | NA | 69.1 | 0.7 | 2.2 | 9.3 | 14.1 | 0.10 | 19 |
| Pine woodchip [84] | 465 | NA | NA | 71.2 | 0.2 | 3.0 | 11.4 | 9.3 | 0.12 | <1 |
| Corn stover [84] | 505 | NA | NA | 65.7 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | 54.2 | 0.05 | 17 |
| Table 1 cont. |
| Biomass [reference] | Production Temperature (oC) | VM% | Fixed C (%) | %C | %N | %H | %O | %Ash | O:C molar ratio | Surface area (m2 g-1) |
| Corn stover [84] | 515 | NA | NA | 50.7 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 73.7 | 0.00 | 10 |
| Hardwood sawdust [84] | 500 | 29.0 | 55.0 | 67.0 | 0.3 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 0.15 | 10 |
| Wood pellets [84] | 400–600 | 12.0 | 76.8 | 69.0 | 0.1 | 3.3 | 20.0 | 6.0 | 0.22 | 24 |
| Hardwood char [84] | 538 | NA | NA | 53.0 | 0.4 | 2.6 | 10.0 | 27.0 | 0.14 | 7 |
| Mixed woodchip [84] | 550 | 33.6 | 58.5 | 71.1 | 0.11 | 3.4 | 20.6 | 4.8 | 0.22 | 66 |
| Macadamia shell [84] | 600 (fast) | 17.0 | 81.0 | 93.0 | 0.7 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 0.02 | <1 |
| Rapeseed plant (Brascia napus L.) [111] | 400 | 27.1 | 60.7 | 71.3 | 1.4 | 3.9 | 10.8 | 12.2 | 0.11 | 16 |
|  | 500 | 17.5 | 69.6 | 75.0 | 1.4 | 2.6 | 7.8 | 12.9 | 0.08 | 16 |
|  | 600 | 11.5 | 74.7 | 78.5 | 1.5 | 1.9 | 3.9 | 13.9 | 0.04 | 18 |
|  | 700 | 9.0 | 76.7 | 79.5 | 1.4 | 1.2 | 3.3 | 14.4 | 0.03 | 19 |
|  | 800 | 8.0 | 79.9 | 79.5 | 1.5 | 0.7 | 2.6 | 15.3 | 0.02 | 19 |
|  | 900 | 3.6 | 80.3 | 79.86 | 1.6 | 0.42 | 1.67 | 16.1 | 0.02 | 140 |
| Rapeseed cake [112] | 500 | 18.7 | 63.7 | 54.9 | 5.0 | 2.1 | 20.0 | 17.6 | 0.27 | NA |
| Grape bagasse [113] | NA | 20.6 | 65.4 | 68.4 | 2.55 | 3.3 | 11.8 | 14.0 | 0.13 | NA |
| Olive bagasse [113] | NA | 16.2 | 67.7 | 65.6 | 2.78 | 2.7 | 12.8 | 16.1 | 0.15 | NA |
| Beech sawdust [114] | 400 | 16.3 | NA | 84.3 | NA | 2.91 | 5.88 | NA | 0.05 | NA |
|  | 1000 | 1.3 | NA | 94.8 | NA | 0.25 | 1.03 | NA | 0.01 | NA |
| Oak hardwood [86] | 250 | 66.0 | 28.2 | 55.2 | NA | NA | 41.5 | 1.4 | 0.56 | 2 |
|  | 400 | 52.0 | 39.0 | 69.6 | NA | NA | 25.9 | 2.6 | 0.28 | 2 |
|  | 525 | 36.0 | 53.1 | 75.1 | NA | NA | 21.7 | 6.8 | 0.22 | 38 |
|  | 650 | 21.0 | 63.7 | 78.8 | NA | NA | 18.2 | 3.7 | 0.17 | 219 |
| Sugar cane bagasse [86] | 250 | 71.8 | 19.3 | 56.2 | NA | NA | 40.4 | 9.5 | 0.54 | 24 |
|  | 400 | 63.9 | 28.1 | 60.9 | NA | NA | 33.7 | 2.7 | 0.42 | 6 |
|  | 525 | 55.1 | 34.3 | 65.7 | NA | NA | 30.2 | 8.7 | 0.35 | 416 |
|  | 650 | 48.8 | 38.6 | 72.0 | NA | NA | 24.0 | 6.8 | 0.25 | 117 |
| Corn stover [102] | 700 (gasification) | 7.6 | 32.6 | 33.5 | 1.0 | NA | 5.1 | 58.8 | 0.11 | 29 |
|  | 450 (fast) | 12.7 | 28.7 | 33.2 | 1.4 | NA | 8.6 | 58.0 | 0.20 | 12 |
| Grass (Susuki) [115] | Grassland Fire (0.25 to 0.5 mm) | NA | NA | 64.0 | 0.50 | 1.72 | 7.8 | 24.2 | 0.10 | NA |
| NA: Data not available. Chars were formed by slow pyrolysis unless otherwise noted in the production temperature column (gasification or fast pyrolysis). |